ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»

##### Штукатурки минеральные декоративные

BROZEX-FS «Шагрень FS 3003»

«Шагрень FS 3003» представляет собой гидратированный усиленный карбонатом  сухой строительный состав. «Шагрень FS 3003» состоит из природных минеральных компонентов, наполнителей и органических добавок, улучшающих адгезию к основанию, пластичность и облегчающих работу со смесью. Эти добавки придают водоотталкивающие свойства высохшему составу и увеличивают  устойчивость покрытия к истиранию.

«Шагрень FS 3003» обладает высокой адгезией к основным минеральным строительным основаниям (бетон, кирпич, пеноблок, штукатурка и т.д.).

«Шагрень FS 3003» используется для получения штукатурного покрытия с равномерно-шероховатой («зерно к зерну») поверхностью. В системе BROZEX-FS применяется как декоративно-защитный слой (поверх базового слоя).

После высыхания требует окраски.

«Шагрень FS 3003» поставляется с возможным размером зерен (мрамор) 1,5/2,0/3,0мм.

Используется для внешних и внутренних работ.

Не пригоден для нанесения на дерево, пластик.

Продукт соответствует требованиям: ТУ №5744-004-56981205-2009.

###### Технические характеристики

Вид материала: 	Сухой минеральный строительный состав. При добавлении воды образует штукатурную смесь.

Структура:	Равномерно шероховатая.

Цвет: 	Серый, с возможностью последующего окрашивания

Инструмент для нанесения:	Штукатурный шпатель, кельма, пластиковая терка.

Возможно нанесение с помощью штукатурных машин.

Рабочая температура:	Работы проводить при температуре не ниже +5(С (температура строительного основания и воздуха).

Расход: 	- для размера зерна 1,5 мм – 2,5-2,7 кг/м2

- для размера зерна 2,0 мм – 2,8-3,2 кг/м2

- для размера зерна 2,5 мм – 2,9-3,3 кг/м2

Для определения  фактического расхода необходимо провести пробное нанесение.

Время высыхания: 	В зависимости от толщины слоя 2-4 дня (при+20(С и 65% отн. влажности воздуха)

Условия хранения: 	Хранить в сухом месте, по возможности на деревянном поддоне

Срок хранения: 	До 6 месяцев

Меры безопасности: 		Работы проводить в резиновых перчатках. Дыхательные пути защищать респиратором. При попадании в глаза промыть проточной водой.

Упаковка: 	Мешки 25 кг

##### Инструкция по применению

- Основание должно быть твердым, сухим, очищенным от пыли, жира, старой краски и прочих загрязнений. При наличии грибка или водорослей необходимо провести тщательную механическую чистку, а затем  обработать с помощью  антисептических средств.

- Перед началом работ необходимо убедиться, что штукатурный слой основания (либо базовый слой в системе BROZEX-FS) полностью просох и набрал требуемую прочность.

- Перед нанесением «Шагрень FS 3003» основание должно быть предварительно покрыто кварцевой грунтовкой BROZEX-FS Кварц Грунт в соответствии с инструкцией по применению.

- «Шагрень FS 3003» затворяется водой из расчета 4,5 – 5,5 литров воды на мешок 25 кг и тщательно перемешивается низкооборотистым  строительным микшером. Выдержать раствор 5-8 минут и затем еще раз тщательно перемешать. Последующее добавление воды не допускаются.

- Затворенный минеральный состав наносится на строительное основание на толщину зерна шпателем (кельмой) из нержавеющей стали и структурируется с помощью светлой пластмассовой терки возвратно-поступательными или круговыми движениями. Структурирование производить через 3-5 минут после нанесения (добиться легкого схватывания раствора). Для получения равномерной толщины и однородности рисунка покрытия на разных участках поверхности следует проводить нанесение штукатурного состава только методом “мокрым по мокрому”. Не применять дополнительное нанесение продукта на высохшие участки.

- При использовании в холодное время года и(или) при разной впитывающей способности строительного основания возможно образование известковых выцветов или пятен, во избежание появления которых необходимо соблюдать рабочую температуру и тщательно проводить предварительную подготовку поверхности.

- После полного высыхания декоративно-защитного слоя провести его окрашивание фасадной краской BROZEX-FS Профи-FS с целью дополнительной защиты и придания требуемого цветового тона.

Очистка рабочего инструмента: После окончания работы сразу промыть инструмент водой.

При нарушении данной инструкции по применению материала или при использовании его по непрямому назначению производитель не несет ответственности за полученный  потребителем ущерб.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение данной продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией в ООО «ЗССС Брозэкс».

Производится ООО «ЗССС «Брозэкс»(Свердловская область, г.Березовский)