ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС»

BROZEX-FS «КС-1000» -клеевая смесь

Клей на минеральной основе с полимерными добавками предназначен для использования в штукатурной системе теплоизоляции. Применяется для приклеивания плит утеплителя из обычного и экструдированного пенополистирола и (или) плит из базальтовой минеральной ваты, а также для создания базового слоя с армирующей сеткой при монтаже теплоизоляционной системы. «КС-1000» обладает высокой адгезией к теплоизоляции и основным минеральным строительным основаниям (бетон, кирпич, пеноблок, штукатурка и т.д.). Отличается  хорошей пластичностью и уменьшает проникновение влаги в строительное основание. Возможно применение при нивелировании поверхности больших площадей основания и в качестве шпатлевки при монтаже теплоизоляционной системы. Повышает прочностные характеристики теплоизоляционной системы. В базовом слое «КС-1000» и армирующая стеклосетка компенсируют напряжение теплоизоляционных плит при механических нагрузках. Используется для внешних и внутренних работ. Не взрывоопасен.

Продукт соответствует требованиям: ТУ №5744-003-56981205-2009.

# Технические характеристики

Вид материала: 	Сухой минеральный строительный состав. При добавлении воды образует клеевую смесь.

Цвет: 	Серый

Рабочая температура: 	Работы проводить при температуре не ниже +5(С (температура строительного основания и воздуха)

Инструмент для нанесения:	Штукатурный шпатель, зубчатая кельма, мастерок

Расход: 	В зависимости от основания и толщины наносимого слоя – от 4,5 до 6 кг/м2 при приклеивании и от 4 до 6 кг/м2 при армировании. Расход клеевой смеси может увеличиться при наличии больших неровностей и кривизны основания на этапах приклеивания утеплителя или армировании без утепления. Реальный расход определяется при пробном нанесении.

Время высыхания: 	Полное высыхание – в зависимости от условий применения 2 - 4 дня (при 65% относительной влажности воздуха и +20(С)

Условия хранения: 	Хранить в сухом месте, по возможности на деревянном поддоне

## Срок хранения: 	До 6 месяцев

Меры безопасности: 	Работы проводить в резиновых перчатках. Дыхательные пути защищать респиратором. При попадании в глаза промыть проточной водой.

Упаковка: 	Мешок 25 кг.

# Инструкция по применению

Подготовка основания: Основание должно быть твердым, сухим, очищенным от пыли, жира, старой краски и прочих загрязнений. При наличии грибка или водорослей необходимо провести тщательную механическую чистку, а затем  обработать с помощью  антисептических  средств.

Отслаивающиеся участки покрытия следует удалить. Поврежденные участки штукатурки следует тщательно заделать, неровности выровнять клеевой смесью, осыпающуюся штукатурку укрепить с помощью грунтовки BROZEX-FS Грунт LF. Оставить для высыхания как минимум на 48 часа.

Приготовление раствора: Содержимое мешка (25 кг) смешать с 5,5 – 6,5 литрами воды, строительным микшером на низких оборотах (400-800 об/мин) тщательно перемешать раствор, выдержать 5-8 минут, затем еще раз размешать до получения однородной массы.

Важно! «КС-1000»  разводить водой только однократно. После первоначального затворения водой – разбавление не допускается!

Приклеивание теплоизоляционных плит: После затворения водой время использования клея составляет не менее 60 минут (зависит от погодных условий и температуры). Теплоизоляционные плиты укладываются снизу вверх. При использовании экструдированного пенополистирола перед нанесением клея обработать поверхности плиты наждачной бумагой для лучшей адгезии. Нанести клей валиком шириной 50-80мм по периметру и несколько куличей по плоскости плиты, затем уложить с достаточным нажимом. В зависимости от неровности стен определяется количество наносимой клеевой смеси. На ровных поверхностях (например бетон) клей возможно наносить по всей поверхности плиты с помощью зубчатой кельмы. Обратить внимание, чтобы края приклеиваемой плоскости плиты были полностью покрыты клеем. На стыковые поверхности плит клей наносить не следует. Плиты должны примыкать друг к другу без зазоров. В зависимости от погодных условий, через 1 - 3 дня после приклеивания плиты следует закрепить фасадными дюбелями. При более раннем креплении дюбелями (если клеевой состав не просох) возможен перекос и сползание теплоизоляционных плит по плоскости стены.

Укладывание армирующей стеклосетки при монтаже базового слоя: «КС-1000» следует наносить на поверхность плиты вручную с помощью мастерка или зубчатой кельмы. Перед началом армирования поверхности необходимо все внешние углы здания, откосов окон и дверей обработать (приклеить) с помощью пластиковых уголков с сеткой 10х15см. Вершины окон и дверей необходимо дополнительно усилить во всех 4 -х углах полосками стеклосетки (20х30см), приклеенными по диагональным осям.

Зубчатой стороной кельмы нанести «КС-1000» на стену. Затем в получившийся рельефный влажный слой клеевого состава уложить сверху-вниз вертикальными полосами щелочестойкую армирующую стеклосетку с помощью мастерка, причем необходимо оставить запас сетки (приблизительно 10 см на нахлест и по 20 см по краям и в углах). Выступивший клей равномерно распределить по поверхности сетки. Если необходимо - добавить клей способом “мокрым по мокрому”, чтобы стеклосетка была уложена в середине клеевого слоя, и была полностью покрыта им. Выровнять правилом плоскость фасада. Неровности на поверхности армированного слоя устраняются на следующий день после его создания. Толщина базового армированного слоя, нанесенного на теплоизоляционные плиты, составляет минимум 4 мм.

Очистка рабочего инструмента: После окончания работы сразу промыть инструмент водой.

При нарушении данной инструкции по применению материала или при использовании его по непрямому назначению производитель не несет ответственности за полученный  потребителем ущерб.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение данной продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией в  отдел фасадных технологий ООО «ЗССС «БРОЗЭКС».

Производится ООО «ЗССС «БРОЗЭКС»(Свердловская область, г. Берёзовский)